一、什么是实木复合地板？ 
　　以实木拼板或单板为面层，实木条为芯层、单板为底层制成的企口地板和以单板为面层、胶合板为基材制成的企口地板。以面层树种来确定地板树种的名称。 
二、实木复合地板分哪几种？ 
1、按面层材料分：实木拼板作为面层的实木复合地板，单板作为面层的实木复合地板 
2、按结构分：三层结构实木复合地板，以胶合板为基材的实木复合地板 
3、按表面有无涂饰分：涂饰实木复合地板，未涂饰实木复合地板 
4、按地板漆面光泽度分：亮光实木复合地板，亚光实木复合地板 
三、实木复合地板有什么特点？ 
　　实木复合地板由于是用天然木材为面板，实木条及单板为芯层加工而成的地板，因而它具有木材的优良特性和优点，比如： 
1、有类似于实木地板的触感和审美感，具有较好的亲和力。 
2、脚感舒适：实木复合地板有适当的弹性，摩擦系数适中，便于使用。 
3、稳定性强：由于实木复合地板优异的结构特点，从技术上保证了地板的稳定性，不容易变形。 
4、良好的地热适应性能，多层实木复合地板可应用在地热采暖环境，解决了目前实木地板在地热采暖环境中的难题。 
5、优异的环保性能：由于实木复合地板采用的实体木材和环保胶粘剂通过先进的生产工艺加工制成，因此环保性能较好，符合国家环保强制性标准要求。 
6、施工安装更加简便：实木复合地板通常幅面尺寸较大，且可以不加龙骨而直接采用悬浮式方法安装，从而使安装更加快捷。大大降低了安装成本和安装时间，也避免了因使用龙骨不良而引起的产品质量事故。 
7、木材的综合利用率大幅度提高：三层实木复合地板面层只有2-4 mm，采用的是优质木材，基材11-13mm，基本上是速生材，75%以上是速生材，25%以下是优质木材；多层实木复合地板，面层通常为0.3-2.0mm，优质木材所占比例不到10%，90%以上是速生材。因此大大提高了木材综合利用率，特别是节约了大量优质木材，符合国家和行业的产业政策，有利于国家的可持续发展。 
四、实木复合地板有那些质量要求？ 
实木复合地板具有外观质量、加工尺寸和理化性能三个方面的要求。其中常见的理化性能要求有： 
1、含水率：应该与使用地的平衡含水率相当，否则地板使用后容易变形、开裂。 
2、表面耐磨：反映了地板表面油漆的耐用性能。 
3、浸渍剥离：反映了地板胶层胶合性能。 
4、漆膜附着力：反映了漆膜附着于地板的牢固性。 
5、甲醛释放量：反映了复合地板的环保性。

五、如何选购实木复合地板？ 
　　1、选种类。目前市场上实木复合地板种类主要有：三层实木复合地板和多层实木复合地板。消费者应根据自己的需要进行选择。 
　　2、选择树种名称。实木复合地板的树种名称以面板的树种名称命名，目前面板树种品种众多，有珍贵木材也有普通木材，有进口材也有国产材，而且颜色、花纹各不相同，价格也差别悬殊。国家对树种的命名有明确的规定，消费者可对照《中国主要进口木材名称》和《中国主要木材名称》等国家标准确认名称。同时，选择材性比较稳定的树种，并根据自己的喜好和经济情况进行选择。 
　　3、选规格尺寸。在满足审美条件的前提下，根据居室面积的大小选择合适的实木复合地板规格尺寸。 
　　4、选含水率。实木复合地板含水率是直接影响地板尺寸稳定性的最重要因素，所购地板的含水率应符合国家标准要求。购买时应问清所购地板的含水率是否符合要求。 
　　5、选加工精度。消费者可用简便的方法鉴别加工精度，通常可将10块地板在平地上模拟铺装，用手摸和目测的方法观察其拼缝是否平整、光滑，榫槽咬合是否合适。国家标准要求：拼装离缝平均值≤0.15mm，拼装离缝最大值≤0.20mm，拼装高度差平均值≤0.10mm，拼装高度差最大值≤0.15mm。 
　　6、选板面质量。板面质量是地板分等的主要依据之一。观察地板是否为同一树种，板面是否有开裂、腐朽、夹皮、死节、虫眼等材质缺陷，通常对色差、活节、纹理等不必过于苛求，这是木材天然属性。 
　　7、选油漆质量。板面经过油漆加工后均称其为漆板，挑选时要注意：漆面要均匀、光洁、平整。无漏漆、无气泡、无龟裂。同时还要满足以下要求：一是地板漆膜附着力是否合格，应选择达到国家标准的产品。二是地板表面耐磨性能要好，应选择磨耗值在0.15g/100转以内的产品。 
　　8、选择地板颜色。地板颜色的确定应根据家庭装饰面积的大小、家具颜色、整体装饰格调等而定。 
　　a、面积大或采光好的房间，用深色实木复合地板会使房间显得紧凑；面积小的房间，用浅色实木复合地板给人以开阔感，使房间显得明亮。 
　　b、根据装饰场所功用的不同，选择不同色泽的地板。例如客厅宜用浅色、柔和的色彩，可营造明朗的氛围。卧室应用暖色调地板。 
　　c、家具颜色深时可用中色地板进行调和；家具颜色浅时可选一些暖色地板。 
　　9、选环保。使用脲醛树脂制作的实木复合地板，都存在一定的甲醛释放量，环保实木复合地板的甲醛释放量必须符合国家标准GB18580-2001要求，即≤1.5mg/L。 
　　10、选胶合性能。实木复合地板的胶合性能是该产品的重要质量指标，该指标的优劣直接影响使用功能和寿命。 
　　消费者可用简易的方法检验该项性能，即将实木复合地板的小样品放在70℃的热水中浸泡2小时，观察胶层是否开胶，如开胶则不宜购买。 
　　11、检查标识、包装。购买地板的包装上的标识应印有生产厂名、厂址、联系电话、树种名称、等级、规格、数量、执行标准等，包装箱内应有检验合格证，包装应完好无破损。 
　　12、查看质检报告。索取质检报告，并查看质检报告是否真实，最好是近期的检验报告。 
　　13、选施工单位与售后服务。在选购地板的同时，为防止日后发生不必要的麻烦，消费者需要考虑一系列问题。例如：地板怎样铺？谁来铺？何时铺？怎么铺？谁负责保修等。应坚持：“谁销售地板谁负责施工和售后服务”的原则。 
　　地板是耐用消费品。买回家的木地板只是一种半成品，只有通过科学、正确的安装才能体现其完美的价值。另外由于木材的自然特性，受气候影响较大，一些变化要经过一定的季节才能表现出来。因此地板的售后服务显得尤为重要。 
六、实木复合地板如何维护？ 
　　实木复合地板铺设完毕后，至少要养生24小时后方可使用，否则将影响实木复合地板使用效果。一般实木复合地板耐水性差，不宜用湿布或水擦拭，以免失去光泽。在以后的日常生活中，必须养护好实木复合地板，具体措施如下： 
　　1、房间内湿度不宜过大，保持地板干燥、光洁，日常清洁使用拧干的棉拖把擦拭即可：如遇顽固污渍，应使用中性清洁溶剂擦拭后再用拧干的棉拖把擦拭，切勿使用酸、碱性溶剂或汽油等有机溶剂擦洗。 
　　2、日常使用时要注意避免金属锐器、玻璃瓷片、鞋钉等坚硬物器划伤地板；不要使地板接触明火或直接在地板上放置大功率电热器；禁止在地板上放置强酸性和强碱性物质；绝对禁止长时间水浸。 
　　3、为了保持实木复合地板的美观并延长漆面使用寿命，建议每年上蜡保养两次。上蜡前先将地板擦拭干净，然后在表面均匀地涂抹一层地板蜡，稍干后用软布擦拭，直到平滑光亮。 
　　4、如果不慎发生大面积水浸或局部长时间被水浸泡，如有明水滞留应及时用干布吸干，并让其自然干燥，严禁使用电热器烘干或在阳光下暴晒。 
　　5、长时间暴露在强烈的日光下，或房间内温度的急剧升降等都可能引起实木复合地板漆面的提前老化，应尽量避免。 
　　6、安装完毕的场所如暂且不住，要保持室内空气的流通，不能用塑料纸或报纸盖上，以免时间长表面漆膜发粘、失去光泽。 
　　7、定期清扫地板、吸尘，防止沙子或摩擦性灰尘堆积而刮擦地板表面。可在门外放置擦鞋垫，以免将沙子或摩擦性灰尘带入室内。平时清洁地板时可用拧干的棉拖把擦拭。不能用滴水的拖把或有腐蚀性的液体（如肥皂水、汽油）擦拭地板。 
　 8、 如果室外湿度大于室内湿度，可以紧闭门窗，保持室内较低的湿度，如果室外湿度小于室内湿度，可以打开门窗以降低室内的湿度。遇到潮湿闷热的天气，可以开着空调或电风扇。 
　　9、秋、冬季节为增加室内空气湿度，可使用增湿机使室内的空气湿度保持在40%-80%。 
　　10、移动家具时不应直接在地板上推拉，应抬起挪动并轻放。经常移动的家具可在其底部粘一层橡皮。 
　维护提示：特殊污渍的清理办法是：油渍、油漆、油墨可使用专用去渍油擦拭；如果是血迹、果汁、红酒、啤酒等残渍可以用湿抹布或用抹布蘸上适量的地板清洁剂擦拭；不可用强酸碱液体清洁木地板。